浙江省2010年1月高等教育自学考试

模具材料与热处理试题

课程代码：01620
一、填空题(本大题共5小题，每空1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
1.碳钢在正火、退火、调质状态下的基本相都是_____________和_____________。

2.金属材料的机械性能包括_________________、___________________、________________、_____________等。

3.金属的重结晶由_____________和_____________两个基本过程组成。

4.细化晶粒方法有_____________、_____________、_____________。

5.在金属元素中约百分之九十以上的金属晶体属于_____________、_____________、_____________这三种密排的晶格形式,其原因是_____________作用。

二、判断题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。
1.一般地，随着回火温度的升高，碳钢的硬度、强度降低，而塑性、韧性提高。(      )

2.退火状态T8钢比45钢强度高的原因是固溶强化的结果。(      )

3.弹簧淬火处理后一般都采用高温回火，因为高温回火后，其弹性极限最高。(      )

4.布氏硬度适用于测量硬度很高的材料（如淬火钢等）。(      )

5.碳钢马氏体的硬度主要取决于冷却速度。(      )

6.对过共析碳钢，它的含碳量愈高，淬火温度也愈高。(      )

7.为了制造一批外硬内韧的齿轮，宜选用GCr15钢经渗碳、淬火、回火处理。(      )

8.钢的淬透性愈好，硬度愈高。(      )

9.灰铸铁的碳的质量分数（含碳量）比T8钢高，故灰铸铁的硬度比T8钢高。(      )

10.20钢与20CrMnTi钢的碳的质量分数（含碳量）近似，故它们油淬硬度也基本相同。
(      )
11.变形金属再结晶后，其晶粒的外形发生了变化，但晶格类型不变，故加工硬化现象彻底消除了。(      )
12.钢淬火时，理想的淬火速度应该是从高温到低温按“慢→快→慢”顺序进行。(      )

13.同种材料，小球比大球易淬透，所以小球的淬透性好。(      )

14.45钢如采用不完全淬火(T＜Ac3)，发现其热处理后硬度过低，这是因为加热时未溶入A的部分铁素体仍保留着。(      )

15.为提高低碳钢的切削加工性,通常采用退火处理。(      )

三、名词解释(本大题共4小题，每小题3分，共12分)
1.组织

2.临界变形度

3.加工硬化

4.变质处理

四、选用合适材料并确定其使用状态(每空1分，共16分)
40Cr，T12A，50CrVA，5CrMnMo，Q235A，ZSnSb12Pb10Cu4，HT200，Q295
	零件名称
	材料牌号
	使用状态（或热处理方法）

	自行车车架
	
	

	汽车板簧
	
	

	机床床身
	
	

	普通圆柱销
	
	

	滑动轴承
	
	

	锉刀
	
	

	机床主轴
	
	

	锻模
	
	


五、问答计算题(本大题共5小题，共27分)
1.选材应考虑哪些原则？举例说明（只需从一方面说明）。(4分)

2.指出回火托氏体与托氏体区别。(4分)

3.Cr12钢常选作要求较高的冲模，其加工工艺路线为：

锻造→球化退火→机加工→淬火+低温回火→磨削，试说明锻造及热处理作用。(4分)

4.试说明W18Cr4V钢铣刀的淬回火工艺过程，即为什么需分段加热、冷却？为什么淬火加热温度定在1270～1280℃？为什么需560℃三次回火？(4分)
5.画出以组织划区的铁碳合金相图（钢的部分），并计算45钢室温下的组织相对量，同时与20钢比较强度、塑性、硬度高低。(11分)






01620# 模具材料与热处理试卷　第 3 页 共 3 页

