
浙江省2012年1月高等教育自学考试

模具材料与热处理试题

课程代码：01620

一、填空题(本大题共8小题，每空1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
1.在金属晶体中，最常见的晶格类型有体心立方晶格、________ 晶格和________  晶格。

2.金属的机械性能主要包括强度、硬度、塑性、冲击韧性、疲劳极限等指标，衡量金属材料在交变载荷和冲击载荷作用下的指标有________和________。

3.在铁碳合金中，随着碳的质量分数的增加，其平衡组织中___________ 相减少，__________ 相增多。

4.共析钢的含碳量为________%。

5.常用的回火方法有低温回火、________和________。

6.根据共析钢的“C”曲线，过冷奥氏体在A1温度以下等温转变的组织产物可分为三大类，即珠光体型组织、________型组织和________型组织。

7.白口铸铁中碳主要以________的形式存在，灰口铸铁中碳主要以________的形式存在。

8.零件失效的三种基本类型是断裂失效、________和________。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.拉伸试验时，试样在破断前能承受的最大拉应力称为材料的(      )

A.屈服点
B.抗拉强度

C.弹性极限
D.刚度
2.铜只有通过冷加工并经随后加热才能使晶粒细化，而铁则不需冷加工，只需加热到一定温度即使晶粒细化，其原因是(      )

A.铁总是存在加工硬化，而铜没有

B.铜有加工硬化现象，而铁没有

C.铁在固态下有同素异构转变，而铜没有

D.铁和铜的再结晶温度不同

3.随冷塑性变形量增加，金属的(      )

A.强度下降，塑性提高
B.强度和塑性都下降

C.强度和塑性都提高
D.强度提高，塑性下降

4.在Fe-Fe3C相图中，奥氏体冷却到ES线时开始析出(      )

A.铁素体
B.珠光体

C.二次渗碳体
D.莱氏体

5.为改善低碳钢工件的切削加工性能，应选用的热处理方法是(      )

A.退火
B.正火

C.淬火
D.调质

6.亚共析钢完全奥氏体化温度应该在(      )

A.Ar1以上
B.Ac1以上

C.Ar3以上
D.Ac3以上

7.从灰铸铁的牌号可以看出它的________指标。(      )

A.硬度
B.韧性

C.塑性
D.强度

8.以下四种材料牌号中，可用作滑动轴承轴瓦内衬的是(      )

A.3A21
B.45

C.H90
D.ZSnSb11Cu6

9.以下四种牌号是优质碳素结构钢的是(      )

A.Q275
B.45

C.T8
D.Q390

10.用于制造柴油机曲轴，减速箱齿轮及轧钢机轧辊的铸铁为(      )

A.可锻铸铁
B.球墨铸铁

C.灰铸铁
D.白口铸铁

三、判断题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。
1.要提高奥氏体不锈钢的强度，只能采用冷塑性变形予以强化。(      )

2.洛氏硬度HRC对零件的硬度值适用范围是20-70HRC。(      )

3.随着铁碳合金中含碳量的增加，其强度一直不断提高。(      )

4.钢中的硫使钢产生冷脆，而磷使钢产生热脆。(      )

5.所有的合金元素都能提高钢的淬透性。(      )
6.T8与20MnVB相比，淬硬性和淬透性都较低。(      )

7.滚动轴承钢GCr15的含铬量为15%。(      )

8.金属的实际结晶温度要低于理论结晶温度。(      )

9.为了保持冷变形金属的强度和硬度，应采用再结晶退火。(      )

10.有高温回火脆性的钢，回火时应采用油冷或水冷。(      )

11.热处理可以改变铸铁中的石墨形态。(      )

12.可锻铸铁可以锻造，其强度高于球墨铸铁。(      )

13.钢的球化退火是常用于结构钢的热处理方法。(      )

14.高速钢热硬性好，耐磨性好可以制造车刀。(      )

15.表面淬火件经淬火和低温回火后所获得的表层组织是回火托氏体。(      )

四、名词解释(本大题共4小题，每小题3分，共12分)
1.珠光体

2.淬火

3.热处理

4.黄铜

五、选用合适材料并确定其使用状态（本大题共10空，每空1分，共10分）
从下列钢号中选取合适的钢号填入表中，并说明其最终热处理工艺。每个牌号只能选用一次。

备选材料：GCr15、20CrMnTi、60Si2Mn、1Cr18Ni9Ti、T12
	零件名称
	钢号
	最终热处理工艺

	汽车板簧
	
	

	锉刀
	
	

	滚动轴承
	
	

	汽车后桥齿轮
	
	

	耐酸容器
	
	


六、问答计算题（本大题共4小题，共28分）
1.简述影响金属结晶后晶粒大小的因素，并说出细化晶粒的方法。（7分）

2.一批优质碳素结构钢退火后进行显微镜分析，发现其组织组分的相对面积百分数如下：

珠光体为65%，铁素体为35%；试问它的碳的质量分数为多少?（4分）

3.何谓球化退火？钢球化退火后的组织和性能有何变化？哪类钢常采用此工艺?（10分）

4.拟用T10A钢制造铣刀,其工艺过程如下:下料→锻造→热处理1→机加工→热处理2→精加工。请写出两处热处理工序的名称和作用。（7分）

01620# 模具材料与热处理试题 第2页 共4页

